| 序号 | 设备 |
| --- | --- |
| 4 | 手套（提供样品） |
| 5 | 靴子 |

四、手套

1.棉植绒内衬，可减少穿戴者汗液；

2.可重复使用，具有良好的耐磨性；

3.倒置的菱形表面处理增强抓握性能；

4.丁腈材质,具有 7, 8, 9, 10, 11几个尺码；

5.长度/宽度： 330mm/ 13cm；

6.颜色：绿色。

技术评分按满分30分算，评分标准一般参数不响应一条扣 5 分。▲为实质性条款。

五、靴子

1.鞋帮/外底结合强度(N/mm)不小于4；

2.鞋座区域能量吸收不应小于20J；

3.无空气泄漏；

4.在瓷砖上测定的摩擦系数，后跟向前滑动 >0.28，水平向前滑动 >0.32；

5.橡胶材料:连续屈挠125000次，无裂纹；

6.刚性测试:角度≥45°进行耐折试验；连续屈挠30000次，切口增长≤4。

技术评分按满分50分算，评分标准一般参数不响应一条扣 8.3 分。▲为实质性条款。